2019年广东省一次性塑料餐饮具

省级监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于广东省内生产、流通、食品经营环节应用的食品相关产品省级监督抽查，监督抽查产品范围一次性塑料餐饮具（碗、碟、杯、刀、叉、勺、饭盒、托等）。

2 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.6-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

3 抽样

3.1抽样方法、抽样基数及抽样数量

在生产企业和流通领域成品仓库随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。原则上抽样时应从同规格、同批次样品堆的不同部位选取3个或3个以上包装单元，分别取出相应的样品数量。在流通领域抽取样品时，抽样基数满足抽样数量即可。产品形态和抽样数量见表1。

表1产品形态和抽样数量

| 序号 | 抽查产品 | 产品形态 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性塑料餐饮具 | 聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯、密胺、玻璃钢、尼龙、其他材质的碗、碟、杯、刀、叉、饭盒、托等 | 不少于80个，60个作为检验样品，20个作为复检备用样品。 |

注：在满足检验的条件下，产品抽样数量可根据样品的实际大小做适当调整。

3.2 样品处置

抽样后，将所抽检验样品及备用样品应分别进行封样。封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章，并由双方人员签字。检验样品和备用样品包装内至少应各放一张产品合格证。检验样品和备用样品均由抽样人员负责带回检验机构或负责寄送至检验机构。

抽样人员封样时，应当采取有效的防拆封、防雨淋措施，在运输和贮存过程中应保证样品的真实性。

检验机构负责对样品进行验收，样品接收时，应查验封条是否完好，包装是否损坏，如发现包装损坏应及时确认样品损坏情况，检查是否影响检测工作。并做好记录。

3.3 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的一次性塑料餐饮具的销售总额，以万元计；若被抽查企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

按规定填写抽样单外，应根据需要同时填写产品信息确认表，由企业确认后签名、盖章，与抽样单一起提交。

4 检验要求

4.1 检验项目

表2 2019年广东省一次性塑料餐饮具监督抽查检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |  |
| 3 | 重金属 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |  |
| 4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 | 仅适用添加了着色剂的产品 |
| 5 | 苯乙烯单体最大残留量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 | 视产品标识或符合性声明而定 |
| 6 | 乙苯单体最大残留量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |  |
| 7 | 丁二烯单体最大残留量、特定迁移量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 |  |
| 8 | 氯乙烯单体最大残留量、特定迁移量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |  |
| 9 | 丙烯腈单体最大残留量、特定迁移量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.17-2016 |  |
| 10 | 锑特定迁移量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |  |
| 11 | 4,4′-亚异丙基二苯酚（双酚A）特定迁移量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 |  |
| 12 | 游离酚 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 |  |
| 13 | 其他单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.40-2016 GB 31604.43-2016 等 |  |

4.2 检验应注意的问题

①若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。