2020年塑料包装产品质量广西监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于塑料包装产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括：包装用塑料复合膜、袋；多层复合包装膜、袋；包装用聚乙烯吹塑薄膜；塑料编织袋；复合塑料编织袋。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类名称 | 日用消费品 | 塑料包装物及工具 | 塑料包装膜、袋 |

2.2 产品种类

塑料包装产品分为：

包装用塑料复合膜、袋（材质：BOPP/挤出复合PE-LD 、BOPP/干法复合PE-LD、PA/干法复合CPP、PET/干法复合CPP）；

多层复合包装膜、袋；

包装用聚乙烯吹塑薄膜；

塑料编织袋；

复合塑料编织袋。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据非食品用塑料包装产品行业的实际情况，生产企业规模以塑料包装产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，企业规模划分见表2。

表2  企业规模分类表

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

5 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 10004 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 8946  塑料编织袋通用技术要求

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1现场抽样

6.1.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

6.1.2 抽样方法、基数及数量

在企业成品库抽样时，抽样方法、基数、数量及样品处置见表3。

在市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽取方法、数量及样品处置要求与在企业成品库抽样时相同。

样品分为检验样品和备用样品。抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备用样品由被抽样者先行无偿提供。

样品应当由抽样人员在被抽样者的产品中随机抽取，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.1.3 样品处置

抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样者签字确认。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

样品加贴封条前，对产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（产品外观、产品包装及标识（如有时）、产品合格证（如有时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.1.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的非食品用塑料包装产品销售总额，以万元计。若被抽查企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

6.2网络抽样

6.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

6.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

6.2.3 抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

6.2.4 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

表3  产品抽样方法、需要提供信息基数、数量及处置表（（）

| 序号 | 产品执行标准 |  | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008 | 膜 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.按使用温度标明产品分级（普通级、水煮级、半高温蒸煮级、高温蒸煮级）； 3.注明样品复合方式（干法复合或挤出复合），并详细注明各层材质及复合顺序（按照从表层到内层的顺序）： BOPP/挤出复合PE-LD ； BOPP/干法复合PE-LD； PA/干法复合CPP； PET/干法复合CPP (仅限这四种，其它多层膜为企业标准)。 4.标明样品加工的横/纵向； 5.样品为卷膜时，需提供热封条件（温度，压力，时间）； 6.样品为袋时，提供袋的内装填充物质量。袋内所装物是否液体、粉状，是否需要抽真空或作充气处理。 | 150kg～8t，每批膜不超过50000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
|  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |

| 序号 | 产品执行标准 |  | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008 |  | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 厚度的公称尺寸； 2.标明产品分类（ PE-LD，PE-LLD、PE-MD、PE-HD、PE-LD/PE-LLD膜）； 3.标明样品加工的横/纵向。 | 150kg～8t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 | 膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |
| 3 | 多层复合食品包装膜、袋 经备案的企业标准 | 膜 | 在生产企业成品库的自检合格产品中，随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次。 | 1.厚度的公称尺寸； 2.按使用温度标明产品分级（普通级、水煮级、半高温蒸煮级、高温蒸煮级）或企业标准中规定的类别：A类、B类、C类、D类； 3.注明样品复合方式（干法复合或挤出复合），并详细注明各层材质及复合顺序（按照从表层到内层的顺序）； 4.标明样品加工的横/纵向； 5.样品为卷膜时，需提供热封条件（温度，压力，时间）； 6.样品为袋时，提供袋的内装填充物质量。袋内所装物是否液体、粉状，是否需要抽真空或作充气处理。 | 150kg～8t，每批膜不超过300000m2 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2份。 |  |
|  |  | 袋 |  |  | 抽样基数不少于500只，每批袋不多于1000000只 | 从3箱中抽取50个×2份（袋规格应不小于15×15cm） |  |

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样方法 | 需要提供信息 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013 | 在企业的自检合格产品中，从同一原料、同一规格、同一工艺、同一批次的合格产品中随机抽取一种工艺复杂的产品。 | 1.标明产品型号（LA型、TA型、A型、B型、C型）或内装重量；（仅限60kg以下）； 2.标明样品加工的经向、纬向 | 抽样基数不少于500条，每批袋不多于500000条 | 32条×2 | 用塑料膜或塑料编织袋包装完好，样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装并贴上封条，在封条上面签字。 一份作为检测样品，一份作为备用样。 |

7 检验要求

7.1 检验项目

塑料包装各个产品的检验项目分别见表4～表7。

表4  包装用塑料复合膜、袋  干法复合、挤出复合检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离力 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 8808 | GB/T 10004-2008 |
| 2 | 热合强度 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | QB/T 2358 |  |
| 3 | 拉断力 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 4 | 断裂标称应变 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 5 | 直角撕裂力 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | QB/T 1130 |  |
| 6 | 抗摆锤冲击能 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 8809 |  |
| 7 | 水蒸气透过量 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 1037 |  |
| 8 | 氧气透过量 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 1038 |  |
| 9 | 袋的耐压性能 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.8 |  |
| 10 | 袋的跌落性能 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.9 |  |
| 11 | 摩擦系数 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10006 |  |
| 12 | 耐热性 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.11 |  |
| 13 | 耐高温介质性 | GB/T 10004 5.4 | 推荐性 | GB/T 10004 6.6.12 |  |

表5  包装用聚乙烯吹塑薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 4456 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 | GB/T 4456-2008 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 4456 4.3 | 推荐性 | GB/T 1040.3 |  |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 4456 4.3 | 推荐性 | GB/T 9639.1 |  |

表6  塑料编织袋/复合塑料编织袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷（经向） | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.4 | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 拉伸负荷（纬向） | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.4 |  |
| 3 | 拉伸负荷（缝边向） | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.4 |  |
| 4 | 拉伸负荷（缝底向） | GB/T 8946 6.3 | 推荐性 | GB/T 8946 7.3.4 |  |
| 5 | 耐热性 | GB/T 8946 6.4 | 推荐性 | GB/T 8946 7.4 |  |
| 6 | 耐跌落性 | GB/T 8946 6.5 | 推荐性 | GB/T 8946 7.5 |  |

表7 多层复合包装膜、袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理指标 | 经备案的企业标准 | 推荐性 | 经备案的企业标准 | 经备案的企业标准 |

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 综合判定原则

8.1各种塑料包装产品的检验结果按照本细则表4～表7中各自所规定质量检验项目进行判定。

8.2当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年塑料包装产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.3当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年塑料包装产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

8.4当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年塑料包装产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。