2020年床上用品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2020年床上用品产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西专项抽查、县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括无填充物床上用品和有填充物床上用品。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 1 | 101 | 101.1 |
| 分类名称 | 日用及纺织品 | 纺织品 | 床上用品 |

2.2 产品种类

本细则涉及产品种类：无填充物床上用品（床单、被套、床笠、床罩、枕套）和有填充物床上用品（以棉花、羊毛、蚕丝、化纤为填充物的被类、枕垫类产品及绗缝制品）。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业床上用品产品生产规模划分

根据床上用品产品行业的实际情况，生产企业规模以床上用品产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业， 见表2。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000 且 ＜30000 | ＜3000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18401      国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18383      絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 5296.4	 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 10111    随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 8685	 纺织品 维护标签规范 符号法

GB/T 29862	 纺织品  纤维含量的标识

GB/T 22796   被、被套

GB/T 22800   星级旅游饭店用纺织品

GB/T 22864   毛巾

GB/T 22797   床单

GB/T 22843   枕、垫类产品

GB/T 22844   配套床上用品

FZ/T 81005   绗缝制品

GB/T 2910    纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定 第1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920    纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922    纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 5713    纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573    纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 17592   纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 18886   纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

GB/T 23344   纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

FZ/T 01057   纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095   纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 01101   纺织品 纤维含量的测定 物理法

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

根据产品的销售单元（件/条/个/套）抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的同一批次产品。

6.2 抽样方法、基数及数量

6.2.1 抽样方法

在企业的成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外，抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

在网络抽样，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。堆垛装箱的产品亦可采用分层随机抽样的方法。

6.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3 抽样数量

根据本细则规定的检验要求，抽样数量见表3。

表3  抽样数量

| 产品种类 | 包含产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 无填充物床上用品 | 床单、被套、床笠、床罩 | 2件/套（其中备样1件/套） |
|  | 枕套 | 3件/套（其中备样1件/套） |
|  | 配套床上用品 | 2套（其中备样1套） |
| 有填充物床上用品 | 绗缝制品 | 2件/套（其中备样1件/套） |
|  | 被类（棉被、羊毛被、化纤被） | 2条/套（其中备样1条/套） |
|  | 枕、垫类产品 | 3个（其中备样1个） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验的合理需要。 |  |  |

6.2.4 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.3 样品处置

6.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。生产领域：检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。流通领域（实体店）：检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。流通领域（网络交易平台）：检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。

6.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.3.3如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。6.4 抽样单

6.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的相关产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

6.4.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

6.4.3 流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

7 检验要求

7.1 产品质量检验项目及重要程度分类

7.1.1 无填充物床上用品检验项目及重要程度分类详见表4。

表4 无填充物床上用品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格 程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐唾液色牢度c | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 18886-2002 |  | ● |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910等 |  | ● |
| a. 极重要质量项目。 b. 重要质量项目。 c. 仅考核婴幼儿用品。 |  |  |  |  |  |

7.1.2 有填充物床上用品检验项目及重要程度分类详见表5。

表5  有填充物床上用品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格 程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量C |  | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 2912.1 | ● |  |
| 2 | pH值d |  | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 7573 |  | ● |
| 3 | 直接或间接包覆填充物的纺织品 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 17592 GB/T 23344 | ● |  |
| 4 |  | 耐水色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 5713 |  | ● |
| 5 |  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 3922 |  | ● |
| 6 |  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 3922 |  | ● |
| 7 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 3920 |  | ● |
| 8 |  | 耐唾液色牢度e | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 18886 |  | ● |
| 9 | 纤维含量f |  | 相应产品标准 GB/T 29862 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |  | ● |
| 15 | 絮用纤维原料要求g |  | GB 18383 | GB 18383 | ● | ● |
| a. 极重要质量项目。 b. 重要质量项目。 c. 不考核羽绒羽毛制品填充物。 d. 不考核绗缝制品填充物、羽绒羽毛制品填充物。 e. 仅考核婴幼儿用品。 f. 不考核纯羽绒羽毛填充物。 g. 絮用纤维原料要求中GB 18383-2007 4.1.1、4.1.2、4.1.4项目为A类，4.1.5、4.1.6、4.1.7项目为B类。 |  |  |  |  |  |  |

注1： 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2： 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目

7.2 检验应注意的问题

7.2.1 取样要求

对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标 准规定取样。

对于花型循环较大或者无规律的印花和色织产品，色牢度试验分别取各色相检测，以级别最低的作为试验结果。

对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案中的各种颜色；如果这些印花色相不同，可分别取样。当周部印花图案很小时，只能在同一件样品中连同底布取足一个试样，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。

对于可分解致癌芳香胺染料的试样，当混色取样时，同材质的每个试样一般不可超过三种颜色，如混色检验检出阳性时，应分色重检。

同一样品不同材质、不同色别或花型的多组件组成的材料，需按不同组件分别取样检测各项目。对含多组件的产品，重量不超过整件制品的1%的小型组件不考核（婴幼儿用品除外）。

样品有局部印花或配料（拼料、辅料）的，若取样数量不能满足所有试验要求，应先取可分解致癌芳香胺染料试样，然后依次取甲醛、色牢度、PH值试样。

7.2.2 pH值的测定用0.1 mol/L氯化钾溶液作为萃取介质，产品标准另有规定的按相应要求执行。

7.2.3 可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS内标法。出现阳性结果时按GB/T 17592进行确认，建议用HPLC/DAD进行确认。含涂层、黏合剂或氨纶的产品一般不作预处理，即涂层、黏合剂不刮除，氨纶不拆出。对未经染色或印花工艺的产品可不检测可分解致癌芳香胺染料。

7.2.4 色牢度试验采用单纤维贴衬。

7.2.5考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其它纤维（未明示）时，如果其它纤维（未明示）的含量≤1%,或样品明示含微量其它纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

7.2.6 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1 当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（属于严重不合格（当存在A类项目不合格时））。”  其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8.3当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录、电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位:广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。