2020年生丝产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2020年生丝产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方市场监管及相关管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括绞装、筒装生丝。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理及附则。

2 产品分类

企业生产生丝产品品种、产品等级、产品标准，见表1。

表1  生丝产品品种、产品等级、产品标准表

| 序号 | 产品品种 | 产品等级 | 产品标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绞装丝 | 6A级、5A级、4A级、3A级、2A级、A级、级外品 | GB/T 1797-2008 《生丝》 GB/T 1798-2008《生丝试验方法》 |
| 2 | 筒装丝 | 6A级、5A级、4A级、3A级、2 A级、A级、级外品 | GB/T 1797-2008 《生丝》 GB/T 1798-2008《生丝试验方法》 |

3 术语和定义

生丝：是桑蚕茧缫丝后所得的产品，生丝俗称真丝，机缫的又叫厂丝，手工缫的叫土丝。

4 企业规模划分

按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分，见表2。

表2  企业生产规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 1797    生丝

GB/T 1798    生丝试验方法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6529    纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 9995    纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6抽样

6.1现场抽样

6.1.1抽样型号或规格

抽取样品应以同一庄口、同一工艺、同一规格、同一机型生产的产品为一批。

6.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1抽样方法

抽样应在生产企业成品仓库内进行，抽样产品要求是企业自检合格或以任何方式表明合格的产品。抽样时，应有被检企业代表现场签字确认，检验样品和备用样品由企业先行无偿提供。

6.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3抽样数量

6.2.3.1绞装丝抽样数量

绞装丝每批从丝把的边、中、角三个部位分别抽12绞、9绞、4绞，共25绞，作为检验样品。在抽取检验样品的同时，按同样方法另抽取25绞作为备用样品（绞装丝打包示例及见图1、抽样方法及数量描述见图2）。

图1绞装丝打包示例

→

图2每把绞装丝两侧取样部位描述

抽样的具体操作如下：

边：从该批生丝中抽取12把，从每把绞装丝取样部位为“边”的位置取出1绞生丝作为检样样品，共12绞；同时在其余“边”位置再各取1绞作为备用样品，共12绞。

中：从该批生丝中抽取9把，从每把绞装丝取样部位为“中”的位置取出1绞生丝作为检样样品，共9绞；同时在其余“中”位置再各取1绞作为备用样品，共9绞。

角：从该批生丝中抽取4把，从每把绞装丝取样部位为“角”的位置取出1绞生丝作为检样样品，共4绞；同时在其余“角”位置再各取1绞作为备用样品，共4绞。

从边、中、角三个部位共抽取25绞生丝作为检验样品，另25绞作为备用样品。

6.2.3.2 筒装丝抽样数量

筒装丝每批，从丝箱随即抽取20筒。同时，按同样方法抽取20筒作为备用样品。

6.3样品处置

6.3.1 抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认，并保证封条在运输过程中不会破损，以保证样品的真实性。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

6.3.2样品应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。

6.3.3 备用样品先行存放在被抽样生产者处，应当予以封存，并加施封存标识。被抽样生产者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。在需要采用备用样品复检时，备用样品由被抽查生产者负责寄、送至指定的检验机构，并要求在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。当检验结果公布后，被抽查企业如无异议，备用样品可由被抽查企业自行处理。

6.3.4 承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

6.4注意事项

抽样人员应按照国家标准进行抽样，在抽样单上注明生产厂名、产品名称、名义纤度（或纤度下限/纤度上限）、执行标准、级别及相关信息，并由受检企业代表签字确认上述信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.5抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的生丝产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

7 检验要求

按现行有效的国家产品标准规定的项目和方法进行检验，见表3。

表3  生丝品质技术指标检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品质技术指标 | 纤度偏差 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 2 |  | 纤度最大偏差 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 3 |  | 均匀二度变化 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 4 |  | 清洁、洁净 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 5 |  | 均匀三度变化 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 6 |  | 断裂强度 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 7 |  | 断裂伸长率 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 8 |  | 抱合 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 9 |  | 切断 | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |
| 10 | 平均公量纤度 |  | GB/T 1797-2008 | GB/T 1798-2008 |

8 判定原则

8.1 若生丝品质技术指标和平均公量纤度全部符合/未超过企业确认的级别和生丝纤度上限或下限，判定结论用语为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年生丝产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，生丝级别检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.2当生丝品质技术指标或平均公量纤度有一项或一项以上不符合/超过企业确认的级别或生丝规格纤度上限或下限，判定结论用语为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年生丝产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

8.3当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款），检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年生丝产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录、电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的，采用备用样复检。

10 附则

本细则编制单位:广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。