2020年非织造布购物环保袋产品质量广西监督抽查

实施细则

1 范围

本细则适用于2020年非织造布购物环保袋产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西专项抽查、县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括以非织造布及其复合材料为主要材料加工而成的购物袋。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 209 | 209.1 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 塑料包装及工具 | 塑料包装膜、袋 |

2.2 产品种类

热粘合非织造布购物袋、车缝非织造布购物袋

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业非织造购物袋产品生产规模划分

根据非织造购物袋产品行业的实际情况，生产企业规模以非织造购物袋产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业， 见表2。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000 且 ＜30000 | ＜3000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

FZ/T 64035 非织造布购物袋

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分：属名

GB/T 13773.1 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分：单位面积质量的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6 抽样

6.1 现场抽样

6.1.1 抽样型号或规格

抽取交货批号的同一批原料、同一批规格、同一批工艺质量生产的产品作为一个检验批。

6.1.2 抽样方法、基数及数量

①在企业的成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的同一批次产品（特殊情况除外）。

②抽查样品基数满足抽样数量即可。

③抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。堆垛装箱的产品亦可采用分层随机抽样的方法。抽样数量见表3。

表3  抽样数量

| 产品种类 | 包含产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 非织造布购物袋 | 热粘合非织造布购物袋、车缝非织造布购物袋 | 8件/套（其中备样4件/套） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验的合理需要。 |  |  |

④生产领域抽样时，原则上在同一个受检单位（被委托方）可抽取不超过3个生产单位（委托方）的产品，每个生产单位仅抽取1个型号规格产品。流通领域抽样时，原则上允许抽取相同品牌不超过2个不同型号规格的产品。

6.1.3 样品处置

①抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认，在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名，并保证封条在运输过程中不会破损，以保证样品的真实性。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

②检验样品应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。

③备用样品先行存放在受检单位，应当予以封存，并加施封存标识。受检单位应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。在需要采用备用样品复检时，备用样品由受检单位负责寄、送至指定的检验机构，并要求在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。当检验结果公布后，受检单位如无异议，备用样品可由受检单位自行处理。

④承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

6.1.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.2网络抽样

6.2.1对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

6.2.2进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

6.2.3 抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

6.5 抽样单

6.5.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的相关产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

6.5.2 流通领域

市场抽样：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

网络抽样：应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

7 检验要求

7.1非织造布购物袋检验项目详见表4。

表4 非织造布购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | GB/T 24218.1-2009 | 推荐性 | GB/T 24218.1-2009 | FZ/T 64035-2014 |
| 2 | 接缝强力 | GB/T 13773.1 | 推荐性 | GB/T 13773.1-2008 |  |
| 3 | 提吊试验 | FZ/T 64035-2014 | 推荐性 | FZ/T 64035-2014 4.4 |  |
| 4 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | 推荐性 | GB/T 3920-2008 |  |

8 判定原则

8.1 当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监发[xxxx]xx号文中《2020年非织造布购物环保袋产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监发[xxxx]xx号文中《2020年非织造布购物环保袋产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

8.3当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监发[xxxx]xx号文中《2020年非织造布购物环保袋产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录、电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位:广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。