2020年预拌混凝土产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2020年预拌混凝土产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括预拌混凝土。本细则包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 37 | 375 | 37512 |
| 分类名称 | 除金属制品、机械和设备外的其他可运输物品 | 玻璃及玻璃制品及其他非金属制品 | 混凝土、水泥和熟石膏制品 | 非耐火的混凝土 |

2.2 产品种类见表2。

表2   产品种类表

| 产品种类 | 包含产品 |
| --- | --- |
| 预拌混凝土/常规品 | 普通混凝土 |

3术语和定义

3．1预拌混凝土

在搅拌站（楼）生产的、通过运输设备送至使用地点的、交货时为拌合物的混凝土。
3．2普通混凝土

干表观密度为2000kg/m3～2800kg/m3的混凝土。
3．3高强混凝土

强度等级不低于C60的混凝土。

3．4自密实混凝土

无需振捣，能够在自重作用下流动密实的混凝土。

3．5纤维混凝土

掺加钢纤维或合成纤维作为增强材料的混凝土。

3．6轻骨料混凝土

用轻粗骨料、轻砂或普通砂等配制的干表观密度不大于1950kg/m3的混凝土。

3．7重混凝土

用重晶石等重骨料配制的干表观密度大于2800kg/m3的混凝土。

3．8再生骨科混凝土

全部或部分采用再生骨料作为骨料配制的混凝土。

3．9交货地点

供需双方在合同中确定的交接预拌混凝土的地点。

3．10出厂检验

在预拌混凝土出厂前对其质量进行的检验。

3．11交货检验

在交货地点对预拌混凝土质量进行的检验。

4 企业规模划分

按照国家统计局2017年12月28日印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》,预拌混凝土生产企业划分为大、中、小、微型企业，见表3。

表3  企业规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 14902-2012   预拌混凝土

GB/T 50164    混凝土质量控制标准

GB/T 50107    混凝土强度检验评定标准

GB/T 50080   普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081   普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082    普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JTS/T 236    水运工程混凝土试验检测技术规范

GB 6566    建筑材料放射性核素限量

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6 抽样

6.1 现场抽样

6.1.1抽样型号或规格

企业当天现场实时生产的最高强度等级的常规品预拌混凝土产品，一般每个企业只抽查一个批次。

6.1.2 抽样方法及数量

①从生产企业已装料且待出厂的搅拌运输车内的产品中随机抽取检验样品。取样前，对搅拌运输车实施1min快速转动罐体，然后再从车内将混凝土拌合物取至提前湿润过的取样专用斗车，并将样品转移至受检企业环境条件符合要求的试验室进行现场检验或试件成型。

② 取样数量应多于试验所需数量的1.5倍，为满足试验所需数量，实际取样数量按以下要求：

- 抽取的混凝土产品明示质量要求中无抗渗性能设计要求时，取样数量约为0.1立方米 (100L)；

- 抽取的混凝土产品明示质量要求中有抗渗性能设计要求时，取样数量约为0.15立方米 (150L)。

3）样品的基数为所抽取的企业已装料且待出厂搅拌运输车内的混凝土总量（以立方米为单位）。

③预拌混凝土产品抽样频率、数量详见表4

表4  预拌混凝土产品抽样频率、数量表

| 序号 | 检验项目 | 抽样频率、数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坍落度 | 每批抽检1组 |
| 2 | 坍落度经时损失 | 泵送混凝土时，每批抽检1组 |
| 3 | 水溶性氯离子含量 | 每批抽检1组 |
| 4 | 放射性 | 每批抽检1组 |
| 5 | 含气量 | 每批抽检1组 |
| 6 | 抗压强度 | 每批抽检3组，每组3块 |
| 7 | 抗水渗透性能 | 设计有要求时，每批抽检1组，每组6块 |
| 8 | 抗氯离子渗透性能（电通量法） | 设计有要求时，每批抽检1组，每组3块 |

6.1.3 样品处置

①抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者在封条或标签上签字确认。

②抽样完成并将样品转移至环境条件符合要求的试验室后，立即由检验人员在温度（20℃±2℃）环境条件下按JTS/T 236进行水溶性氯离子含量检测，同时在温度（20℃±5℃）、相对湿度≥50%的环境条件下按GB/T 50080进行新拌混凝土坍落度、坍落度经时损失（泵送混凝土时）检测，然后按GB/T 50081进行抗压强度检测项目的试件成型检验工作，按GB/T 50082进行抗氯离子渗透性能（电通量法，设计有要求时）、抗水渗透性能（逐级加压法，设计有要求时）检测项目的试件成型检验工作。混凝土试件现场成型前在试模底部放置抽样(检验)单位的样品标签，成型后在样品上表面放置标签或封条，并用不透水的塑料薄膜覆盖表面，在受检企业试验室符合标准要求的环境中静置1d～2d后折模。

放射性样品的取样和封样：共抽取4kg拌合物（检验样品2kg，备用样品2kg），检、备样分别用塑料带封装，放入牛皮纸袋，贴好封条，并在封条骑缝处签上至少一个抽样员姓名。检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

③混凝土试件应用海绵或软性材料包裹，确保在携带或者寄递至检验机构过程中，保证样品完好无损。

样品需要先行存放在被抽样生产者的，应当予以封存，并加施封存标识。被抽样生产者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

④承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

6.1.4 注意事项

以企业现场已装料且待出厂的搅拌运输车中的预拌混凝土作为抽样样品，取样前对搅拌运输车实施1分钟快速转动罐体使其内混凝土尽量均匀。所抽样品应为企业正常生产出厂的常规品预拌混凝土产品，以及产品发（送）货单，单上应注明产品生产日期、批次号、发（送）货单号、工程名称、工程部位、强度等级、混凝土输送方式（泵送或非泵送）和已供应方量等信息。在进行新拌混凝土坍落度、坍落度经时损失、含气量、水溶性氯离子含量检测前，被抽查企业应先提供如下相关信息并确认：

- 出厂混凝土坍落度控制目标值；

② 所抽样品拟用的工程部位所处环境条件（按GB/T 14902-2012标准中表9）；

③ 前一检验期内（60天～90天），同一品种、同一强度等级不少于45组混凝土试件的立方体抗压强度代表值。若企业不能提供，则按GB/T 50107-2010 标准的第5.1.2规定，取检验批混凝土强度标准偏差δ0=2.5N/mm2进行评定。

需要被抽查企业提供的产品相关信息应在抽样现场获取，并经受检企业签字盖章确认。未抽到样品的企业，应由生产企业出具出具停产证明或有关证明，并加盖生产企业公章后由当地主管部门盖章确认。

④ 抽样检验机构应对搅拌运输车向取样专用斗车卸料时的取样场景、在企业现场检测混凝土拌合物坍落度的现场检测场景、受检企业代表已签字确认的产品发（送）货单、混凝土强度等试件现场成型前在试模底部放置抽样检验单位的样品标签或封条的场景、运回检验机构脱模后嵌有抽样检验单位样品标签的混凝土强度等试件进行拍照。

第一张：拍取取样场景的照片，应能够清晰反映装载所抽样品的搅拌运输车号（或车牌号）；

第二张：拍取混凝土拌合物坍落度现场检测场景的照片，应能清晰反映坍落度测量值并放置有受检企业名称的标识牌在已检测样品旁；

第三张：拍取试件现场成型前在试模底部放置抽样(检验)单位的样品标签；

第四张：拍取受检企业代表已签字确认的产品发（送）货单的照片，应能清晰反映货单上的产品生产日期、强度等级、发（送）货单号、工程名称、工程部位、混凝土输送方式（泵送或非泵送）、搅拌运输车号和已供应方量等信息；

第五张：拍取贴好封条的放射性样品照片（检验样品和备用样品一起）。

第六张：拍取运回检验机构嵌有样品标签的混凝土试件的照片，应能够反映出脱模后试件完好以及嵌在试件上的抽样（检验）单位样品标签完好的全貌。

照片由抽样（检验）人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（不少于六张）纳入报告中。

6.2 抽样单

应按有关规定填写产品质量监督抽查/复查抽样单，并记录被抽检产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品营业收入(销售总额)，以万元计。若被抽检企业上一年未生产此类产品，则记录本年度已实际营业收入(销售总额)，并加以注明。 如果样品标注的信息不全，必须在抽样单上确认该产品的执行标准和产品等级并经企业签字盖章确认，或由企业提供经加盖公章的书面确认文书。出厂混凝土坍落度控制目标值、所抽样品拟用的工程部位所处环境条件均应在抽样单上加以注明。

7检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表5。

表5  检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 坍落度 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50080 |  | ● |
| 2 | 坍落度经时损失 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50080 GB/T 50164 |  | ● |
| 3 | 水溶性氯离子含量 | GB/T 14902-2012 | JTS/T 236 | ● |  |
| 4 | 放射性 | GB 6566 | GB 6566 | ● |  |
| 5 | 含气量 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50080 |  | ● |
| 6 | 抗压强度 | GB/T 14902-2012 GB/T 50107-2010 （5.1.2统计方法） | GB/T 50081 | ● |  |
| 7 | 抗水渗透性能 | GB/T 14902-2012 | GB/T 50082 | ● |  |
| 8 | 抗氯离子渗透性能（电通量法） | GB/T 14902-2012 | GB/T 50082 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

7.2.1取样及检验要求

①在受检企业进行现场检验时，检验人员必须检查检验场所环境条件符合要求后方可以开展抽样检验工作。

②混凝土从取样完毕到开始进行各项拌合物性能检验的时间应在5min内（水溶性氯离子含量除外），混凝土试件制作应在15min内开始进行。

③对现场检验项目（坍落度、坍落度经时损失、含气量、水溶性氯离子含量）的异议，企业负责人或企业代表须在现场检验当场提出，必须有企业负责人或企业代表、承检人员同时在场的情况下，立即用本次抽样余下预拌混凝土样品进行不合格项目复验一次，并拍照（或录像）双方人员在场的复验场面。复验结果为最终检测结果。企业负责人或企业代须在复验原始记录和《产品质量监督抽查现场检验结果确认单（预拌混凝土）》上签字确认，并加盖企业公章，不再对现场检验的坍落度、坍落度经时损失、含气量、水溶性氯离子含量4个项目提出异议。

④混凝土试件到达检验单位后，置于温度20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室或温度为20±2℃不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。养护期间严格按标准要求进行温湿度的控制并做好养护记录，养护至28d龄期后按标准要求进行抗压强度、抗渗性能（设计有要求时）、抗氯离子渗透性能（电通量法，设计有要求时）试验。

⑤当受检企业能提供有关证明材料证明混凝土中水泥混合材与矿物掺合料之和超过胶凝材料用量的50%时，抗氯离子渗透性能（电通量法）测试龄期可为56d。

⑥若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

8.1单项判定

混凝土坍落度、含气量、坍落度经时损失检验结果符合GB/T 14902-2012标准第6.2条款规定时为合格。

含气量检验结果符合GB/T 14902-2012标准第6.4条款规定时为合格。

混凝土拌合物中水溶性氯离子含量检验结果符合GB/T 14902-2012标准第6.5条款规定时为合格。

混凝土强度满足设计要求，检验评定符合GB/T50107-2010标准5.1.2（统计方法）条款的规定为合格。

混凝土抗渗性能、抗氯离子渗透性能（电通量法）满足设计要求，检验评定符合GB/T14902-2012标准第6.6条款规定时为合格。

8.2综合判定

当所检项目全部符合执行标准要求，综合判定为合格。当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，综合判定为不合格。当产品存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类不合格时，属于一般不合格。

8.2.1当所检项目全部符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年预拌混凝土产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.2.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年预拌混凝土产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重不合格/一般不合格）。”

8.2.3当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年预拌混凝土产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。”

9 异议处理

由于预拌混凝土性能的特殊性，除放射性项目外，其他项目没有备样。出具检验报告后，除了放射性项目外其他项目不能复检。对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1对现场检验项目（坍落度、坍落度经时损失、含气量、水溶性氯离子含量）的异议，企业负责人或企业代表须在现场检验当场提出，必须有企业负责人或企业代表、承检人员同时在场的情况下，立即用本次抽样余下预拌混凝土样品进行不合格项目复验一次，并拍照（或录像）双方人员在场的复验场面。复验结果为最终检测结果。企业负责人或企业代须在复验原始记录和《产品质量监督抽查现场检验结果确认单（预拌混凝土）》上签字确认，并加盖企业公章，不再对现场检验的坍落度、坍落度经时损失、含气量、水溶性氯离子含量4个项目提出异议。收到检验报告之后，生产企业、受检企业提出的异议，广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处不予以受理。

9.2对放射性项目的异议，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3不进行复检情况

对抽样过程、抗压强度、抗水渗透性能、抗氯离子渗透性能（电通量法）的异议，采取核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录、电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，作出维持原不合格结论或合格结论的复检结论。

10附则

本细则由广西壮族自治区产品质量检验研究院编制。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。