附件3

保鲜膜（袋）产品监督抽查不合格产品信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业地址** | **被抽样单位****名称** | **被抽样单位地址** | **产品****名称** | **规格型号** | **商标IMG_256**  | **生产日期/批号** | **不合格项目║检验结果║标准值** | **分类** | **任务来源/项目名称** | **检验机构** | **备注** |
| 1 | 中山市同成日用制品有限公司 | 广东省中山市民众镇锦标村下隆丰路6-7号 | 佛山市悦家商业有限公司南海桂城悦万广场分公司 | 佛山市南海区桂城街道南海大道北46号悦万广场负一层1B-29、30号商铺（住所申报） | PE无毒保鲜膜 | 宽30厘米×长60米/卷 | 奥捷 | 2019-08-01 | 气体透过率（氧）║2.95×104cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 2 | 广州市明升塑料制品有限公司 | 广东省广州市番禺区大龙街金龙路193号自编D1栋首层 | 佛山市南海升宝百货有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗桃园二路联表西村商业楼一至三楼 | 平口保鲜袋 | 5607120个×20cm×30cm/卷 | 爱意家品 | 2019-4-10 | 跌落性能║3个袋均破裂║将800 g的粒径为2mm～5mm的聚乙烯粒料装入保鲜袋，用胶粘带将袋口封上，从500mm高度自由跌落一次至光滑水泥或瓷砖地面，取3个袋进行测试，应无破裂 | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 3 | 广州石之通高分子材料有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇西村细岗工业区二排4号之四 | 广州家广超市有限公司中山远洋店 | 中山市东区博爱六路28号远洋广场3幢购物中心0202卡之2F202、0302卡之3F301 | 组合型保鲜袋 | 货号：B-654S40枚：200×300×0.009mm M40枚：250×380×0.009mm L40枚：300×400×0.009mm | 图形商标 | 2019-4-15 | 跌落性能║500mm高度自由跌落有破裂║500mm高度自由跌落一次无破裂 | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 初检机构：广州质量监督检测研究院；复检机构：广东产品质量监督检验研究院 |  |
| 4 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 广东省深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层 | 广州人人乐超市有限公司 | 广州市黄埔区宏明路263号荔联街东区商业城二楼整层及三楼一半 | 乐齐家点断式保鲜膜 | 30cm×35cm×100张 | -- | 2019-03-08 | 气体透过率（氧）║2.29×104cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 5 | 上海中新包装用品厂 | 上海市青浦区金泽工业园区1号 | 佛山市好又多怡东百货商业有限公司 | 佛山市禅城区锦华路85号东方广场之明珠城负一层 | 食品保鲜袋 | 70只装/袋 | 小乐惠 | 2019-06-15 | 气体透过率（氧）║25900cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 6 | 上海云蕊实业发展有限公司 | 上海市松江新桥新蟠路535号 | 佛山市顺德区大润发商业有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会延年路8号 | 云蕾保鲜膜 | 60m×30cm/卷 | -- | 2019-04-25 | 气体透过率（氧）║2.21×104cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 7 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 四川省成都市新都工业东区君跃路999号 | 广东永辉超市有限公司南沙万达店 | 广州市南沙区双山大道3号负一层(JM) | 手撕保鲜膜20厘米×40米 | 20厘米×40米（加赠10米） | -- | 2019-05-06 | 气体透过率（氧）║2.72×104cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 8 | 安徽大力熊环保塑料科技有限公司 | 安徽省蚌埠市高新区兴华路58号2号厂房 | 广东永辉超市有限公司南沙万达店 | 广州市南沙区双山大道3号负一层(JM) | 优颂滑刀式保鲜膜大号 | 30cm×100m | -- | 2019-01-18 | 气体透过率（氧）║30275 cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 初检机构：广州质量监督检测研究院；复检机构：广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 9 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 广东省广州市番禺区桥南街草河工业区南五排2号 | 广东华南通商贸发展有限公司汕头金平分公司 | 汕头市汕樟路41号 | 康溢大号保鲜袋30×40cm（150个） | 300mm×40mm×0.006mm/卷 | 图形商标 | 2019-02-16 | 跌落性能║三个袋均破裂║将1600g的粒径为2mm～5mm的聚乙烯粒料装入保鲜袋，用胶粘带将袋口封上，从500mm高度自由跌落一次至光滑水泥或瓷砖地面，取3个袋进行测试，应无破裂 | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 10 | 广州希艺欧家居用品有限公司 | 广东省广州市海珠区盈丰路英豪三横街301 | 广东华南通商贸发展有限公司汕头金平分公司 | 汕头市汕樟路41号 | 品质保鲜袋 | 20cm×30cm×0.0007cm/卷 | -- | 2019-03-20 | 跌落性能║三个袋均破裂║将800g的粒径为2mm～5mm的聚乙烯粒料装入保鲜袋，用胶粘带将袋口封上，从500mm高度自由跌落一次至光滑水泥或瓷砖地面，取3个袋进行测试，应无破裂 | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 11 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区 | 天虹商场股份有限公司超市阳江东汇城店 | 阳江市江城区东风三路123号之一的东汇城广场第二层 | PE保鲜膜 | 30cm×（30cm±1cm）总长30米 | 新鲜生活 | 2019-03-02 | 气体透过率（氧）║2.54×104cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 12 | 佛山晨华新材料有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村民委员会龙乐路3号明峰高新科技园 | 惠州市大荣商贸有限公司 | 惠州市仲恺高新技术产业开发区9号区 | PE保鲜膜 | 25厘米×30米 | -- | 2019-05-05 | 气体透过率偏差（氧气）║+94.7～+101.1%║±20% | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 13 | 珠海三樱日用品有限公司 | 广东省珠海市金湾区红旗镇新安路99号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司黄岐分店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路6号 | 三樱30米盒装保鲜膜 | 货号：A89030米×20cm/卷 | 三樱 | 2019-04-01 | 气体透过率偏差（氧气）║+98.1～+115%║±20% | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 14 | 广州市华升塑料制品有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼镇乐山路16号 | 广州家的福商贸有限公司 | 广州市番禺区石楼镇市莲路段108号二层 | 中号超厚保鲜袋 | 059225×38cm | -- | 2019-04-15 | 跌落性能║三个袋均破裂║将1267g的粒径为2mm～5mm的聚乙烯粒料装入保鲜袋，用胶粘带将袋口封上，从500mm高度自由跌落一次至光滑水泥或瓷砖地面，取3个袋进行测试，应无破裂 | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 15 | 声科家居用品（上海）有限公司 | 上海市青浦工业园区新技路777号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司广州花都商场 | 广州市花都区新华街凤凰南路以东莲花路以北田美城广场A201房 | 卷装保鲜膜 | 宽30cm×长60m | -- | 2019-03-04 | 气体透过率（氧）║2.70×104cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |
| 16 | 广州市南沙区振兴塑料有限公司 | 广东省广州市南沙区榄核镇大生村 | 广州市白云区嘉禾祺俽超市 | 广州市白云区嘉禾街鹤龙二路13号嘉禾新商业广场3楼 | 保鲜袋 | 120个，BX623380×250×0.07mm | 图形商标 | 2019-05-13 | 跌落性能║有破裂║500mm高度自由跌落一次无破裂 | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 初检机构：广州质量监督检测研究院；复检机构：广东产品质量监督检验研究院 |  |
| 17 | 广州家宝纸塑新材料有限公司 | 广东省广州市白云区江高镇神山工业园振兴北路208号 | 广州市海珠区南石头三中劳保用品经销部 | 广州市海珠区南泰路168号南泰百货批发中心146档 | 家宝食品保鲜膜 | 20m×30cm | 图形商标 | 2018-09-22 | 气体透过率（氧）║2.49×104cm3/(m2·24h·atm)║7000～20000cm3/(m2·24h·atm) | 保鲜膜（袋） | 广东省省级监督抽查 | 广州质量监督检测研究院 |  |