附件6

食品用陶瓷制品产品监督抽查不合格产品信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业地址** | **被抽样单位名称** | **被抽样单位地址** | **产品**  **名称** | **规格**  **型号** | **商标IMG_256** | **生产日期/批号** | **不合格项目║检验结果║**  **标准值** | **分类** | **任务来源/项目名称** | **检验机构** | **备注** |
| 1 | 潮州市潮安区浮洋金地辉煌陶瓷制作厂 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇庵后工业区 | 广州瓷源酒店用品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道 | 杯 | 口径：73mm | -- | 2019-06-20 | 抗热震性║有裂纹║180℃至20℃热交换一次应无裂纹 | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 2 | 潮州市潮安区浮洋金地辉煌陶瓷制作厂 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇庵后工业区 | 广州瓷源酒店用品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道 | 浅式盘 | 口径：203mm | -- | 2019-06-20 | 抗热震性║有裂纹║180℃至20℃热交换一次应无裂纹 | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 3 | 潮州市潮安区一堂瓷器有限公司 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇韦骆村 | 广州市番禺区洛浦陶之器酒店用品商行 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道 | 杯 | 67mm×67mm | -- | 2019-06-25 | 抗热震性║有裂纹║180℃至20℃热交换一次应无裂纹 | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 4 | 潮州市潮安区一堂瓷器有限公司 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇韦骆村 | 广州市番禺区洛浦陶之器酒店用品商行 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道 | 盘 | 口径：201mm | -- | 2019-06-25 | 抗热震性║有裂纹║180℃至20℃热交换一次应无裂纹 | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 5 | 景德镇高新区金和美陶瓷厂 | 江西省景德镇市高新区长城创域南路 | 广州市番禺区大石福林酒店用品商行 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道 | 盘 | 口径：202mm | -- | 2019-06-25 | 抗热震性║有裂纹║180℃至20℃热交换一次应无裂纹 | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 6 | 深圳市宝通和工贸有限公司 | 广东省深圳市福田区皇城广场皇溪苑2314室 | 昆山润华商业有限公司潮州分公司 | 潮州市湘桥区潮州大道中段奎元广场A区 | 宝通和2#特惠陶瓷碗 | ---- | -- | 2019-01-18 | 抗热震性║有裂纹║180℃至20℃热交换一次应无裂纹 | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 7 | 深圳市宝通和工贸有限公司 | 广东省深圳市福田区皇城广场皇溪苑2314室 | 昆山润华商业有限公司潮州分公司 | 潮州市湘桥区潮州大道中段奎元广场A区 | 宝通和4#特惠陶瓷 | ---- | -- | 2019-01-17 | 抗热震性║有裂纹║180℃至20℃热交换一次应无裂纹 | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 8 | 上海敏杨商贸有限公司 | 上海市浦东新区黄楼镇杜坊村宋家宅58号2幢311室 | 广东华南通商贸发展有限公司潮州分公司 | 潮州市枫溪区潮枫路 | 5元陶瓷均价盘 | 口径：184mm | 敏扬陶瓷 | 2019-04-16 | 吸水率║5.94%║炻器类≤5.0% | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 初检机构：广东省潮州市质量计量监督检测所，复检机构：佛山市质量计量监督检测中心 |  |
| 9 | 潮州市枫溪区忠信日用陶瓷厂 | 广东省潮州市枫溪区詹厝村宾福南一区二横3号 | 广州忠信酒店用品有限公司 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道 | 碗 | 口径：107mm | -- | 2019-06-01 | 吸水率║10.9% 13.2% 10.8%║炻器类≤5.0% | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 10 | 怀仁嘉明陶瓷有限责任公司 | 山西省朔州市怀仁县南家堡村 | 潮州市枫溪区钊旺陶瓷经营部 | 潮州市枫溪区池湖村团结桥53号商铺 | 7"浅盘 | 7" | -- | 2019-01-16 | 吸水率║7.5% 7.6% 7.9%║炻器类≤5.0% | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 11 | 怀仁县东兴陶瓷有限责任公司 | 山西省朔州市怀仁县新家园陶瓷工业区 | 潮州市枫溪区钊旺陶瓷经营部 | 潮州市枫溪区池湖村团结桥53号商铺 | 4"直口碗 | 4寸 | -- | 2019-06-20 | 吸水率║8.5% 8.2% 8.3%║炻器类≤5.0% | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 12 | 怀仁县奕佳瓷业有限公司 | 山西省朔州怀仁县新家园陶瓷工业园 | 骆翠云 | 潮州市枫溪区池湖村沙坝路59号 | 4.5"罗汉碗 | 4.5" | -- | 2019-07-23 | 吸水率║12.1% 11.7% 11.5%║炻器类≤5.0% | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 13 | 怀仁市雅宸瓷业有限责任公司 | 山西省朔州市怀仁金沙滩陶瓷工业园区 | 潮州市枫溪区腾辉蕊陶瓷经营部 | 潮州市枫溪区池湖村桃园片3号之二 | 4.5"方碗 | 4.5" | -- | 2019-07-24 | 吸水率║6.6% 6.7% 8.2%║炻器类≤5.0% | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |
| 14 | 怀仁华缶瓷业有限责任公司 | 山西省朔州市怀仁县云东经济园区 | 潮州市枫溪区腾辉蕊陶瓷经营部 | 潮州市枫溪区池湖村桃园片3号之二 | 青枝玉蔓4.5英寸旋纹碗 | 4.5" | -- | 2019-05-10 | 吸水率║9.2% 7.9% 7.9%║炻器类≤5.0% | 食品用陶瓷制品 | 广东省省级监督抽查 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 |  |