附件5

不锈钢餐厨具（碗、筷、勺、叉、刀等）产品监督抽查不合格产品信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业地址** | **被抽样单位名称** | **被抽样单位地址** | **产品名称** | **规格型号** | **商标IMG_256** | **生产日期/批号** | **不合格项目║检验结果║标准值** | **分类** | **任务来源/项目名称** | **检验机构** | **备注** |
| 1 | 揭阳市创鹏不锈钢制品厂 | 广东揭阳市榕城区榕东东乡村工业区 | 潮州市湘桥区东旭百货超市 | 潮州市湘桥区城西前街南较路信明楼楼下 | φ14cm长夹柄网漏 | 1个/把 | 创鹏 | -- | 铬（Cr）迁移量║1.13×103mg/kg║≤2.0mg/kg | 不锈钢餐厨具（碗、筷、勺、叉、刀等） | 广东省省级监督抽查 | 深圳市计量质量检测研究院 |  |
| 镍（Ni）迁移量║6.02mg/kg║≤0.5mg/kg |
| 2 | 阳江市阳东区泓光工贸有限公司 | 阳江市阳东区那霍工业区那金七路 | 潮州市湘桥区方晓自选店 | 潮州市湘桥区城新路2/30号首层铺面 | 多用刀刨 | -- | 图案 | 2018-06-01 | 镍（Ni）迁移量║1.11mg/kg║≤0.5mg/kg | 不锈钢餐厨具（碗、筷、勺、叉、刀等） | 广东省省级监督抽查 | 深圳市计量质量检测研究院 |  |