广西地方标准

《钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术规程》

编制说明

广西路桥工程集团有限公司

二〇二〇年八月

目  录

一、标准制定背景、目的、意义和适用范围	1

二、工作简况	2

1、任务来源	2

2、起草单位和起草人	3

3、主要工作过程及工作内容	3

（1）组织分工	3

（2）资料收集、调查研究分析	4

（3）标准编写及研讨	4

三、标准编制原则和主要内容	4

1、标准的编制原则	4

2、标准主要内容	6

四、标准主要内容的确定依据	6

1、标准名称	6

2、范围	6

3、术语和定义	7

4、材料选择与管理	7

5、混凝土配合比设计	10

6、混凝土基本性能	11

7、机械设备选型与管理	13

8、灌注施工工艺	14

9、钢管混凝土质量检测	18

10、缺陷修复补强措施	19

五、主要调研分析报告、预期的社会经济效益分析、推广应用前景分析	19

1、调研分析报告	20

2、预期经济效益分析	21

3、推广应用前景分析	22

六、与有关现行法律、法规和和国家强制性标准的关系	23

七、本标准的实施建议	25

广西地方标准《钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术规程》编制说明

# 一、标准制定背景、目的、意义和适用范围

国内建造的钢管混凝土拱桥多采用泵送顶升法进行管内混凝土施工，由于常规泵送顶升灌注施工易在管内局部滞留空气，导致管内混凝土脱空、脱黏，成为制约钢管混凝土结构发展的关键质量瓶颈。钢管混凝土拱桥建造技术经过多年发展，相继发明了大型钢管混凝土结构管内混凝土真空辅助灌注技术、历程可控复合膨胀技术，合江长江一桥、马滩红水河特大桥等工程中应用与发展。实践表明这些技术能够保障管内混凝土的灌注质量，有效解决了脱黏、脱空顽疾。

但现行钢管混凝土拱桥相关规范《钢管混凝土拱桥技术规范》（GB 50923-2013）和《钢管混凝土拱桥施工技术规程》（DB45/T 1097-2014）主要针对设计和整体施工，缺少包括原材料管理等管内混凝土施工全过程的具体规定；同时混凝土相关规范《补偿收缩混凝土应用技术规程》（JGJ/T 178-2009）、《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T283-2012）等对缓凝、早强、高流动、低气泡和无收缩等特性的管内混凝土针对性不足，因此现行混凝土规范难以满足管内混凝土施工指导。

为了解决管内混凝土施工的针对性和可操作性不强的问题，必须编制一部钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术的相关规程，规范管内混凝土配合比设计、原材料管控、灌注施工、钢管混凝土质量检测及缺陷修复补强措施，实现管内混凝土施工的精细化管理。合江长江一桥、马滩红水河特大桥等工程实践表明，应用管内混凝土真空辅助灌注技术、历程可控复合膨胀技术，以及对管内混凝土材料选择、配合比设计、生产、运输、灌注施工及养护、检测全过程的精细化管理技术，能够保障管内混凝土的灌注质量，解决脱黏、脱空顽疾。因此制定针对性和操作性强的CFST拱桥管内混凝土施工技术规程，将全面提高钢管混凝土拱桥的工程质量，为CFST拱桥的进一步发展提供保障。

本标准制定紧紧围绕广西地区实际，并具有在广西大规模推广应用的价值，对促进钢管混凝土拱桥在广西地区的发展具有重要意义。

本标准总结国内钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术实践经验和典型案例，参考国内外先进技术和最新标准，并考虑我区地域性特征编制适用于广西地区CFST拱桥管内混凝土施工的技术规程，为CFST拱桥的管内混凝土施工提供指导，也可作为钢管混凝土拱桥设计、管养的重要参考资料。

本标准主要范围包括规定管内混凝土基本性能指标，管内混凝土原材料选择与管理，管内混凝土配合比设计，混凝土生产和运输，灌注施工及养护的全过程精细化管理措施，钢管混凝土灌注质量检测以及缺陷修复补强措施。

# 二、工作简况

## 1、任务来源

广西地方标准《钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术规程》项目由广西壮族自治区交通运输厅提出，广西壮族自治区市场监督管理局批准立项，并列入2019年广西交通项目计划（桂交科函〔2019〕136号），项目编号为2019-03，由广西广西路桥工程集团有限公司负责（牵头）起草，计划于2020年完成。

本标准的编写将按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）及自治区市场监督管理局地方标准相关规定进行。

## 2、起草单位和起草人

本标准负责起草单位：广西路桥工程集团有限公司。

本标准参与起草单位：广西大学。

本标准主要起草人：韩玉、郑皆连、王建军、杜海龙、秦大燕、冯春萌、解威威、陈正、李威、马文安、吴刚刚、李彩霞、何建乔、苏萍、陈光辉、林峰、杨占峰、王承亮、黄金文、罗小斌、陆艺、翁贻令、黎卓勤、蒋赣猷、邓李坚、池浩。

## 3、主要工作过程及工作内容

### （1）组织分工

广西地方标准《钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术规程》项目任务下达后，主要起草单位制订了编制工作方案，由广西路桥工程集团有限公司、广西大学等单位的专家和技术专业人员参加，成立了编制工作小组，召开了项目编制策划会议并就标准研制任务分工、进度安排进行了明确。参与起草单位主要承担标准制订的调研、条文编写、科研测试、技术验证等工作，并参与标准制订各阶段的汇报、评审和修改订正等工作。

### （2）资料收集、调查研究分析

编制人员根据任务分工进行了资料收集和调查研究分析工作，一是收集国内国外相关的技术标准，了解了钢管混凝土拱桥管内混凝土灌注施工相关技术参数指标。二是深入工程现场，通过对广西已建及在建钢管混凝土拱桥的施工应用情况进行调研，并对管内混凝土灌注施工过程中存在的难点及现场施工应用经验进行了总结，研究CFST拱桥管内混凝土灌注施工特有的技术指标的意义，了解并掌握了CFST拱桥施工工艺、技术要求等。三是研究吸收了国内外CFST拱桥管内混凝土施工技术的相关科研成果和实践经验，形成了广西壮族自治区CFST拱桥管内混凝土施工的相关规定。四是结合广西地区CFST拱桥使用环境要求，对关键指标进行了调研，确定了与广西地区环境特点相适应的技术要求及指标。

### （3）标准编写及研讨

为确保标准调研、编制工作的有序开展，项目组根据前期策划会确定的主要内容，组织相关人员编制了工作大纲及编制大纲并于2019年10月22日召开了大纲评审会。按照评审专家意见，修改完善的大纲作为项目的工作指导，项目组着手开展了相关调研、试验及资料收集工作并逐步编写形成了工作组讨论稿。2019年11月30日，项目组组织召开了工作组讨论会，对工作组讨论稿主要技术内容进行了讨论并修改形成了征求意见初稿。

# 三、标准编制原则和主要内容

## 1、标准的编制原则

本标准的编制遵循国家设计与施工相关标准、行业设计与施工相关标准。在充分调研的基础上，研究和分析了国内外及广西地区目前已建及在建CFST拱桥的施工状况，同时考虑广西交通运输行业的发展需求，将CFST拱桥管内混凝土灌注施工的具体技术要求进行针对性增加、取舍、综合、分类，以确保编制的标准能够保障规范并引导行业设计、施工等单位做好CFST拱桥管内混凝土设计、施工工作的需要。经过起草工作组成员讨论，确定标准编制遵循以下基本原则：

（1）科学性原则

分析国内标准体系的现状和特点，结合国内外CFST拱桥管内混凝土的应用现状，尤其是广西境内已建和在建的CFST拱桥建设现状，对已发布的相关施工标准规范进行梳理、归纳和分类，建立科学、实用、合理的广西地区CFST拱桥管内混凝土施工技术规程。

（2）承接性原则

标准术语与相应国家、国际、行业和地方标准的规定内容相一致，条文未出现自相矛盾的地方。标准技术内容与国家、国际、行业和地方标准兼容，未出现冲突，保证了一致性。标准技术内容中引用其他标准时，已明确指出所引用标准的内容或名称，增强了标准的可读性和可操作性。

（3）可操作性原则

标准的起草充分调研了国内外CFST拱桥应用现状，征求了高校、设计院、施工单位等领域的专家意见。编写组在此基础上进过反复讨论和修改，编制此标准。标准内容针对性强，可操作性高。

## 2、标准主要内容

《钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术规程》征求意见稿内容共分10章。第1章阐明制定标准的目的、适用范围、执行标准的要求；第2章给出了规范性引用文件；第3章为有关术语和定义；第4章为材料选择与管理；第5章为混凝土配合比设计；第6章为混凝土基本性能；第7章为机械设备选型与管理；第8章为灌注施工工艺；第9章为质量监测和检测；第10章为缺陷修复补强措施。

# 四、标准主要内容的确定依据

本标准在现行国家标准《钢管混凝土拱桥技术规范》、地方标准《钢管混凝土拱桥施工技术规程》基础上，通过对广西地区钢管混凝土拱桥管内混凝土灌注施工质量指标现状进行调研，对广西地区管内混凝土原材料选择和管理、机械设备选型与管理、混凝土配合比设计、混凝土基本性能、灌注施工工艺、质量监测和检测、缺陷修复补强措施等技术和经验进行了总结，研究吸收了国内外管内混凝土灌注施工的相关科研成果和实践经验，进而形成了广西地区钢管混凝土拱桥管内混凝土灌注施工的相关技术规定。

## 1、标准名称

为保证标准的全面性和针对性，计划申请的标准名称为“钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术规程”。本标准名称一方面界定了其应用范围为广西地区钢管混凝土拱桥，另一方面限定了其应用对象为管内混凝土施工技术。

## 2、范围

本标准属于管内混凝土的设计和施工技术在钢管混凝土拱桥中应用的地方标准，适用于广西地区城市桥梁和公路桥梁中钢管混凝土拱桥管内混凝土的施工，且仅涉及混凝土泵送顶升压注工艺施工。同时，铁路、市政等其他类型的钢管混凝土灌注工程也可参考使用。

## 3、术语和定义

本标准综合了《钢管混凝土拱桥技术规规范》（GB 50923）和《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283-2012）中的部分术语和定义，增补了管内混凝土术语。

术语中增加的“管内混凝土”（concrete in the main chord pipe）主要是针对能在泵送压力的作用下，沿输送管流动并充满钢管混凝土拱桥管内部空间的混凝土，其具有低气泡、抗离析、大流动性、收缩补偿、延后初凝等特点。这是编写工作组在立项之初发现的问题，并经慎重考虑后列入的。

## 4、材料选择与管理

第4.2.1条，本条规定了管内混凝土所用水泥的品种和强度。水泥宜C3A含量≤8%、比表面积≤350㎡/kg的P.Ⅱ42.5水泥或P.Ⅱ52.5水泥以及P.O.42.5水泥或P.O.52.5水泥，不宜采用具备凝结时间短、坍落度经时损失大特点的铝酸盐水泥和硫铝酸盐水泥。同时，水泥也不宜采用通用硅酸盐水泥，这是因为内掺混合材的通用硅酸盐水泥的胶砂强度一般较低，配制高强管内混凝土的成本较高。而采用P.Ⅱ或者P.O.水泥并掺加高质量的矿物掺和料配制高强管内混凝土具有较大的技术和经济的合理性。此外，考虑到当前钢管混凝土拱桥跨径逐渐增大，管内混凝土的强度不断提高，本标准限定铝酸三钙的含量≤8%，以减小管内混凝土的温度变形。若有特殊要求时，可根据设计和施工的要求确定水泥强度等级。

第4.2.2条，管内混凝土中可掺入粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等活性矿物掺和料。通过参照《高强高性能混凝土用矿物外加剂》（GB/T 18736）和《用于水泥和混凝土的粉煤灰》（GB/T 1596），并结合广西地区钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术应用经验，分别对粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和硅灰的性能进行了规定。此外，当管内混凝土混凝土的设计强度高于C50时，对掺入混凝土内的粉煤灰和粒化高炉矿渣粉做了推荐性规定。

第4.2.3条，本条规定制备管内混凝土所用膨胀剂的种类。为了实现分阶段、全过程定量补偿管内混凝土收缩变形，达到抗裂和简化温控措施、降低工程成本的目的，推荐采用钙镁复合膨胀剂。钙镁复合膨胀剂中的轻烧氧化镁具有延迟膨胀的特性，能有效补偿混凝土的温降收缩和后期干燥收缩。钙镁复合膨胀剂中的钙质膨胀组分能有效补偿混凝土的自收缩等早期收缩变形。因此，钙镁复合膨胀剂适用于配制钢管混凝土拱桥管内混凝土。

第4.2.6条，本条规定钢管混凝土拱桥管内混凝土所用细骨料宜优先选用级配合格、细度模数为2.6~3.0的Ⅱ区中砂。细骨料的含泥量和泥块含量对管内混凝土的收缩性能影响较大，故本标准规定细骨料的的含泥量和泥块含量分别不大于1.0%、0.5%。

若细骨料选用人工砂，人工砂中的适量石粉能改善管内混凝土的流动性能，但过量石粉会吸附较多水分，导致管内混凝土的流动性能减弱，粘聚性增强，故本标准规定人工砂MB值宜小于1.4，石粉含量宜小于10.0%，其母材强度宜比所配制的混凝土强度至少高20%。

第4.2.7条，工程实践和研究证明，钢管混凝土拱桥管内混凝土粗骨料应采用连续级配的碎石，其最大公称粒径不宜大于20mm。原因如下：一是为了提高混凝土的流动性能并减少泵送阻力，二是混凝土强度等级越高，其所用粗骨料粒径应越小，较小的粗骨料，其内部缺陷在加工过程中会得到很大程度的消除。粗骨料的含泥量和泥块含量对管内混凝土的工作性能和力学性能有较大影响，本标准严格按照《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JFG 52-2006中的试验方法及步骤开展试验，试验结果取值规定含泥量、泥块含量应分别小于0.5%、0.2%。另外，粗骨料中的针片状颗粒含量对管内混凝土间隙通过性影响较大，当配制高强管内混凝土时，粗骨料中针片状含量越高，管内混凝土的泵送性能损失越明显，强度降低幅度越大。因此，本标准规定，当管内混凝土设计强度大于等于50MPa时，宜对粗骨料进行整形处理，降低其表面的粗糙度，其中针片状颗粒含量应小于等于8%。

第4.4.1条，如果忽视原材料的储备数量，将会给管内混凝土的灌注质量带来隐患。当原材料储备数量较少时，可能会导致拱顶平直段角隅处气泡无法排尽，凝结硬化的混凝土会在管内形成脱空脱粘现象。当原材料储备数量超出一定范围时，会增加现场管理的难度。因此，管内混凝土原材料单次储备数量应根据钢管混凝土拱桥主弦管单次灌注方量确定。

4.4.2条，为保证用于管内混凝土原材料的储备数量符合要求，编制组开展了关于原材料储备数量对管内混凝土灌注质量影响的调查研究。调研结果表明，当钢管混凝土拱桥跨径≥200m时，原材料储备量为单次灌注方量的1.5~2.0倍时，可保证管内混凝土顺利灌注。

## 5、混凝土配合比设计

第5.1.3条，管内混凝土配合比设计是钢管混凝土拱桥施工的关键技术之一。目前，国内外自密实混凝土相关标准主要采用绝对体积法进行设计，而管内混凝土各组分组成复杂，且要求其具备自密实、无收缩、大流动等特性。因此，基于绝对体积法配制的混凝土不能满足管内混凝土配合比设计要求。

全“计算法”是基于“体积相关模型”，并综合考虑“工作性、强度和耐久性”等因素，进而建立普适数学模型。通过严格的数学推导得到用水量和砂率的计算公式，将此二式与水胶比定则相结合实现了管内混凝配合比和组成的全计算，确定了混凝土各组分之间的定量关系。引入“计算法”法，并辅以平行比较试验验证能得到管内混凝土的设计配合比。大量工程实践表明，为使管内混凝土具有良好的施工性能、自密实无收缩性能，管内混凝土的水胶比不宜过大，通过参照《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283）和《高强混凝土应用技术规程》（JGJ/T 281），并结合广西地区钢管混凝土拱桥管内混凝土配合比技术应用经验，本标准建议管内混凝土的最大水胶比不宜超过0.35，胶凝材料用量宜控制在500~600kg/m³。

第5.1.4条，增加粉体材料用量和选用钙镁复合膨胀剂有利于浆体充分包裹粗细骨料颗粒，使骨料悬浮于浆体中，达到自密实性能。

## 6、混凝土基本性能

第6.2.2条，试验研究和工程实践表明，泵送管内混凝土拌合物的坍落扩展度600~700mm，扩展时间T50（s）4~10s时，对钢管混凝土拱桥管内混凝土灌注施工有较强的工程适应性。当管内混凝土坍落扩展度小于550mm时，拌合物的黏度较大，在灌注管内混凝土时易出现堵管现象；当管内混凝土坍落扩展度大小700mm时，混凝土拌合物的粘聚性不良，在灌注管内混凝土时易发生骨料分离现象，导致堵管和管内混凝土不均匀，影响钢管混凝土的承载能力。所以，管内混凝土在入泵时的坍落扩展度宜为600~700mm，对应拌合物黏度可保证泵机压力控制在合理范围，且能保证钢管混凝土拱桥管内混凝土顺利完成灌注。

第6.2.3条，随着钢管混凝土拱桥的跨径不断增大，单根管内混凝土的灌注时间越来越长，相应地对混凝土拌合物的坍落扩展度的要求也越来越严格。管内混凝土的坍落度经时损失值是由灌注混凝土所需时间决定。管内混凝土在泵送顶升过程中，由于管壁和法兰盘对管内的阻力作用，使得中心部位的混凝土上升速度较快，并不断向边部扩散形成“栓流”。而当管内混凝土到达拱顶平直段时，混凝土呈斜截面层叠推进，所以管内混凝土在向上运动过程中并非保持全截面整体推进移动，而是存在混合模式。因此，管内混凝土的流动性在整个灌注过程中需要保持在合理范围内。通过大量的试验研究和工程经验总结，当混凝土施工在6h内完成，3h坍落度经时损失值宜小于3cm；当管内混凝土施工在10h内完成，3h坍落度经时损失宜为0cm，5h坍落度经时损失宜小于3cm；当管内混凝土施工在10h以上时，应经试验验证，确定3h和5h坍落度经时损失值满足设计及施工要求后再使用。初凝时间大于完成单根管内混凝土的灌注时间，则混凝土能满足钢管混凝土拱桥泵送顶升混凝土施工要求。

第6.2.5条，密闭环境下，主弦管中管内混凝土的气泡无法逃逸。管内混凝土的含气量较高时，混凝土内的微小气泡容易在角隅处汇聚形成气膜，当混凝土的膨胀变形不能弥补气膜时，会造成管内混凝土和管内壁脱粘，降低管对混凝土的套箍作用。因此，本标准规定管内混凝土的含气量应小于2.5%。

第6.3.2条，大量工程经验表明，管内混凝土应达到设计强度80%以上，才能进行下一条钢管混凝土的灌注。因此，本标准规定对于管内混凝土同条件养护试件， 3d抗压强度应达到设计强度的80%，28d的抗压强度应满足设计要求。

第6.4.1条，混凝土的自生体积变形是混凝土在恒温绝湿条件下，仅由胶凝材料水化作用引起的体积变形，它不包括混凝土受外荷载、温度、湿度影响引起的体积变形。大量试验结果和工程经验表明，管内混凝土3d自生体积变形≥150με、56d自生体积变形≥0时，能充分利用管内混凝土的延迟膨胀特性，补偿管内混凝土在温降过程中产生的体积收缩，简化温控措施，提高管内混凝土自身的抗裂性能，达到经济、快速、优质建设钢管混凝土拱桥的目的。

第6.4.2条，行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》（JGJ/T 178）中规定了补偿收缩混凝土限制膨胀率的取样方式、检验方法和验收原则。但是，管内混凝土处于密闭空间，与外界基本无水分交换，采用限制膨胀率的试验方法不能真实反映管内混凝土体积变化情况。因此，本标准参考现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）中的收缩试验方法，开展管内混凝土体积稳定性评价。大量的试验结果和工程经验表明，当处于密闭环境下的钢管混凝土拱桥管内混凝土自由膨胀率控制在0~6×10-4范围内、稳定收敛期为60d时，管内混凝土灌注密实，无脱空脱粘现象产生。若管内混凝土的自由膨胀率大于6×10-4时，将不利于材料稳定性的控制及硬化管内混凝土强度和耐久性的控制。

## 7、机械设备选型与管理

第7.2.1条，经调研，广西地区钢管混凝土拱桥主要机械设备的数量应满足如下要求：拌合站不少于2套、混凝土输送泵不少于3台、抽真空设备不少于2套、抽水机不少于4台。

第7.2.2条，为了保证管内混凝土混凝土的灌注质量，混凝土搅拌机应符合现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10717中对搅拌站主要参数系列、搅拌设备、供料系统、贮料仓、配料装置、混凝土贮斗、安全环保等方面的规定，原则上按照一站双机配制。另外，管内混凝土生产对原材料的计量要求较高，尤其是对水泥、膨胀剂、矿物掺和料、水和外加的要求高。为了保证管内混凝土的生产质量，一方面建议采用电子计量设备，另一方面电子设备应满足表5的要求。

第7.2.5条，水环式真空泵具有抽放负压高、流量小、使用范围广等优点。因此，本标准规定抽真空系统采用水环式真空泵，并且规定水环式真空泵的极限压力应达到-0.09MPa。大量科研结果表明，当钢管混凝土拱桥管内的真空度在-0.06~-0.09Mpa之间时，管内混凝土中的气泡含量少，密实性高。同时，为了防止水环式真空泵因抽气速率慢而导致钢管内真空度不合格。因此，本标准规定水环式真空泵的最大抽气速率宜大于宜大于20m³/h，且应满足在30min内将主弦管抽至-0.08MPa的真空度。

第7.2.7条，混凝土运输车的选配数量应能保证混凝土连续供应，不出现停泵现象。搅拌运输车台数公式是参考行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10中的相关内容，但规范中未考虑由于交通条件或施工条件等因素导致灌注过程中间歇停泵的现象。因此，本标准在原公式的基础上配备了1台应急混凝土搅拌车。

第7.2.10条，储浆桶主要用来存储润管砂浆和混凝土浮浆，泵入润管砂浆的数量一般根据拱桥主弦管的管径确定。因此，储浆桶的容积跟主弦管的管径成正相关。通过大量工程经验总结，储浆桶的容积可按Vj=πr2×L公式确定。

## 8、灌注施工工艺

第8.1.1条，钢管混凝土拱桥在广西地区得到了广泛的发展及应用。当钢管混凝土拱桥的跨径大于等于200m时，管内混凝土中微小气泡容易在管壁角隅处汇聚形成大气泡，进而降低混凝土的密实度。真空辅助灌注技术建立在泵送顶升压注上，通过将钢管内的空气抽至规定范围，解决了地泵泵机压力大、混凝土灌注不密实等问题。真空辅助泵送施工技术能明显减少管内混凝土的含气量，提高管内混凝土的灌注质量，并对管内混凝土的泵送性能有一定的提高作用。因此，本标准规定，当拱桥跨径当拱桥跨径大于等于200m时，应采用真空辅助泵送顶升压注法施工，并确保灌注的连续性。

第8.1.2条，管内混凝土的灌注顺序对灌注质量影响较大，是保证钢管内壁和管内混凝土共同承载外荷载作用的关键。大量的科研成果和工程实际经验表明：管内混凝土灌注顺序应符合设计文件的规定，未做规定时，宜根据应力、变形计算结果确定灌注顺序，并遵循先下后上、先内后外的原则。

第8.1.4条，现行国家标准《钢管混凝土拱桥技术规范》（GB50923）中对灌注分级进行了明确规定：单根钢管混凝土拱桥宜一次性连续对称浇注完成。此外广西壮族自治区地方标准《钢管混凝土拱桥施工技术规程》中对多级泵送进行了补充规定，对于拱肋矢高大于50m或管内混凝土灌注时间长于8h的，可采用多级连续泵送。但是，地标并未对分级次数进行明确规定。因此，本标准通过总结广西地区钢管混凝土拱桥跨径跟分级次数的关系，得到灌注分级次数的明确规定。即管内混凝土灌注分级应满足设计文件要求，未做要求时，当拱肋矢高≤50m，或管内混凝土灌注时长在8h以内，可不分级灌注；当50m＜拱肋矢高≤80m或管内混凝土灌注时长在8~10h的，宜分2级灌注；80m＜拱肋矢高≤120m或管内混凝土灌注时长在10~12h的，宜分3~4级灌注。当灌注矢高＞120m，灌注时长大于12h的，应经试验论证，确定分级次数。

第8.2.3条，在灌注管内混凝土时，输送管承受的冲击力较大。为了降低堵管和爆管的风险，宜遵循少弯管的原则。其次，与进料斗相连的前3节输送管承受最大的泵送混凝土冲击力，为了降低爆管风险，保证通过人员人身安全，前3节输送管不宜设置为弯管，宜设置为直管。最后，与进料斗相连的前3节输送管容易受地泵、布料机以及自身振动等因素的影响，容易发生倾覆和伤人事件，建议前3节输送管应设置足够的支点和悬挂点，不可悬空。

第8.2.6条，管内混凝土灌注前1-2天，应采用清水清洗管内壁，将管内的焊渣、塑料瓶等杂物清洗干净，以防止影响管内混凝土的密实度。

第8.3.4条，根据我区大量的工程实践经验，泵送管内混凝土过程中应使输送泵储料斗内混凝土保持在搅拌轴线以上20cm的高度，不得少料或无料泵送。这是为了防止泵入空气，空气停留在管内混凝土中无法排出易导致脱空脱粘现象。此外，泵送过程中不得反泵。

第8.3.5条，为了减少拱脚处管内混凝土的骨料分离现象，本条规定了拱脚压注口至钢管底部的高差不宜超过1.5m。如果因地形条件无法满足要求时，应在拱脚顶面钢管处开孔，从管口处插入振捣棒进行适度振捣，然后将其封闭。

第8.4.1条，为了保证管内混凝土灌注过程中真空度维持在-0.07MPa~-0.08Mpa范围内，在灌注管内混凝土之前需要对主弦管的密封性进行检测。若进浆管、排浆管、阀门和结构管的气密性差，易发生抽真空时间过长、频繁抽真空等现象，进而延长单根主弦管的灌注时间。因此，本标准建议在混凝土灌注前，应连通真空泵与主弦管，启动真空泵，使管内真空压力达-0.08~-0.09MPa，并保持负压30min以上，检测进浆管、排浆管、阀门和结构管的气密性。

第8.4.3条，为了增强混凝土的密实度和与钢管结合的紧密性，提高钢管混凝土结构的质量。大量工程经验表明，管内混凝土灌注过程中管内真空压力不应低于-0.06MPa，当真空压力在-0.07MPa~-0.08MPa区间时，可有效减少管壁上附着的气泡数量以及提高管内混凝土的密实性，并使得钢管混凝土结构的使用性能得到大幅提高。

8.4.5 管内混凝土泵送至拱顶后，为了保证真空压力恢复后管内混凝土不回落至主弦管，空气不回流至主弦管，应将润管砂浆、浮浆及部分合格混凝土泵送至储浆桶内，泵送的浆液方量应根据式8.3.7确定。

第8.6.3条，本条规定了润管砂浆的基本性能和检验方法。

第8.6.4条，为了防止管内混凝土水化热集聚，减少温度应力，避免和控制管内混凝土温度裂缝的出现或开展。已有的试验资料和工程经验表明：当管内混凝土入模温度在5℃~30℃范围内时，可保证管内混凝土的灌注质量。当外界环境气温高于30℃时，混凝土拌合物在运输过程中容易散失水分，容易出现拌合物坍落度损失过大、工作性能下降的现象，造成混凝土堵管。因此，本标准规定宜选择气温相对稳定的时段灌注混凝土。若当环境气温高于30℃或主弦管外壁温度高于60℃时，宜采取喷淋降温措施。

第8.6.6条，泵送顶升管内混凝土时，应由拱脚至拱顶两端对称均衡的泵送顶升。大量工程实践经验表明，当对称灌注高差超过一个节间距离时，容易导致拱肋变位。因此，本标准规定灌注管内混凝土时，应保证拱桥两岸对称灌注，对称灌注的高差不宜超过一个节间距离。已泵送标高的监测采用人工敲击方式，根据敲击声响，判定管内混凝土到达位置。

## 9、钢管混凝土质量检测

第9.2.2条，本条参照现行行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004第8.8.6条和《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011第15.8.5条的规定而制订。

第9.3.2条，为了把控钢管混凝土拱桥管内混凝土的灌注质量，超声波检测点应均匀分布于全桥主拱肋。此外，拱顶、进浆口及法兰盘等部位容易汇聚气泡，形成局部脱空脱粘。因此，本标准规定在拱顶、进浆口附近及法兰盘等位置适当增加超声波检测测点。

第9.3.3条，在钢管圆周和母线方向等分、等距画线布置测点，其目的是为了保证每一对测点的直达声波都通过钢管混凝土中心，并使测点布置均匀。

第9.3.4条，通过圆心依次逐断面径向对测，是钢管混凝土最基本的检测方法，可直接用钢管标称外径作为测距计算声速，便于检测数据的比较分析。若当某环向测位的数据离散型较大或数据较少时，采用可疑测位和正常测位对比的方式，综合判定所测部位管内混凝土的灌注质量。

## 10、缺陷修复补强措施

第10.1条，对钢管混凝土拱肋的脱粘，当程度较轻(脱粘率不大于20％且脱粘空隙厚度不大于3mm)时，对结构性能影响较小且压浆补强施工难度较大，因此可暂不进行压浆补强，但应密切注意其发展情况，发展到一定程度应进行压浆补强；而当钢管混凝土拱肋脱粘(角度)率大于20％或脱粘空隙厚度大于3mm时，钢管与混凝土的脱粘对钢管混凝土的刚度和承载能力削弱影响较大，且此时压浆补强施工难度也降低了，应进行压浆处理。研究结果表明，对发生脱粘的钢管混凝土采用压浆处理后，钢管混凝土原有的力学性能基本恢复。

第10.2条，针对钢管混凝土的不同脱粘程度，可采取不同的压浆材料。当脱粘厚度较大时，压浆材料可采用由水泥、硅灰、膨胀剂、高效减水剂等原材料制备的与混凝土具有相同强度等级的无收缩水泥浆；当脱粘厚度较小时，压浆材料可采用由环氧树脂、增塑剂，稀释剂、固化剂等原材料制备的与混凝土具有相同强度等级的化学灌浆材料。

第10.6条，为了确保压浆质量，本规定规定待压浆材料灌注7天后，对该区域进行超声波检测，检测结果应符合设计文件中的相关规定。

# 五、主要调研分析报告、预期的社会经济效益分析、推广应用前景分析

## 1、调研分析报告

编写工作组调研了《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）、《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283-2012）、《高强混凝土应用技术规程》（JGJ/T 281-2012）等规范中对粗细集料的含泥量进行了调研，具体如表5-1~表5-7所示。

表5-1 《公路桥涵施工技术规范》的细集料技术指标

| 项目 |  |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 天然砂 | 含泥量（按质量计，%） |  | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
|  | 泥块含量（按质量计，%） |  | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 机制砂 | MB值≤1.4或快速法试验合格 | MB值 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.4 |
|  |  | 石粉含量（按质量计，%） | ≤10.0 |  |  |
|  |  | 泥块含量（按质量计，%） | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
|  | MB值＞1.4或快速法试验合格 | 石粉含量（按质量计，%） | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
|  |  | 泥块含量（按质量计，%） | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |

表5-2 《自密实混凝土应用技术规程》的细集料（天然砂）技术指标

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 天然砂 | 含泥量（按质量计，%） | ≤3.0 |
|  | 泥块含量（按质量计，%） | ≤1.0 |

表5-3 《自密实混凝土应用技术规程》的细集料（人工砂）技术指标

| 项目 |  | 石粉含量指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥C60 | C55~C30 | ≤C25 |
| 人工砂 | MB值＜1.4 | ≤0.5 | ≤7.0 | ≤10.0 |
|  | MB值≥1.4 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |

表5-4 《高强混凝土应用技术规程》的细集料技术指标

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 天然砂 | 含泥量（按质量计，%） | ≤2.0 |
|  | 泥块含量（按质量计，%） | ≤0.5 |
| 机制砂 | MB值＜1.4，石粉含量≤5% |  |

表5-5 《公路桥涵施工技术规范》的粗集料技术指标

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 含泥量（按质量计，%） | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 泥块含量（按质量计，%） | 0 | ≤0.2 | ≤0.5 |

表5-6 《自密实混凝土应用技术规程》的粗集料技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 含泥量（按质量计，%） | ≤1.0 |
| 泥块含量（按质量计，%） | ≤0.5 |

表5-7 《高强混凝土应用技术规程》的粗集料技术指标

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 碎石 | 含泥量（按质量计，%） | ≤0.5 |
|  | 泥块含量（按质量计，%） | ≤0.2 |
|  | 针片状颗粒含量不宜大于5%，且不应大于8% |  |

从表5-1到表5-4中可以看出，国内规范对细集料天然砂的含泥量和泥块含量的技术指标有一定的差距，由于管内混凝土需要具备大流动度、自密实无收缩、高强高性能等特点，所以其细集料（天然砂）的含泥量和泥块含量应分别≤1.0%和0.5%。

另外，从表5-5到表5-7中可以看到，国内规范对粗集料的含泥量和泥块含量的技术指标有所不同。结合管内混凝土本身的高强高性能特性，选择《高强混凝土应用技术规程》（JGJ/T 281-2012）中的技术指标作为调研结果，如表5-8。

5-8 管内混凝土粗集料的含泥量、泥块含量性能指标

| 项目 | 含泥量 | 泥块含量 |
| --- | --- | --- |
| 指标 | ≤0.5% | ≤0.2% |

## 2、预期经济效益分析

本项目属于集成创新，本施工技术规程将填补我区在钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术地方标准的空白，是对现有国家标准和行业标准进行的细化和补充，更加符合广西的实际情况，具有更高的可行性。

本技术规程的主要创新点为：

（1）本规程规定了管内混凝土灌注施工全过程，包括原材料选择与储存、配合比设计、生产及运输、检测和缺陷修复。

（2）基于管内混凝土历时可控、分时定量膨胀技术和真空辅助灌注工艺，解决了管内混凝土脱粘脱空的顽疾，提高了管内混凝土的密实性和灌注质量。

管内混凝土的灌注质量是决定钢管混凝土结构安全的重要因素，也是影响施工进度的关键工序，因此管内混凝土的灌注效果在一定程度上影响工程项目的经济效益。若管内核心混凝土与外侧管壁大面积分离，将严重影响界面抗剪粘结力和结构局部稳定性，进而难以保证拱桥的耐久性。在满足相关标准和使用要求的前提下，规范管内混凝土灌注施工的全过程，能够使得钢管混凝土灌注施工最大程度降低成本，创造出客观的经济效益。

另外，劳动生产率就是在单位时间内的产品产出率，劳动生产率越高，则企业的经济效益越好。按照标准规范管内混凝土原材料的选择与管理、配合比设计、生产和运输、灌注与养护全过程，完成管内混凝土灌注的精细化管理，保障了管内混凝土的施工有序便捷及灌注质量。同时规范中的构造划分明确，可实现施工专业化，有利于提高操作人员的熟练程度及劳动生产率。

## 3、推广应用前景分析

本项目研究成果将实现广西钢管混凝土拱桥管内混凝土施工工艺的规范化和标准化，该规程更加符合地方实际情况，可操作性好，对提升地方专业技术水平具有较大的推动作用。

目前，广西正在大规模实施《广西基础设施补短板“五网”建设三年大会战总体方案》方案，根据方案规划，2020-2023年期间计划实施重点项目151个，总投资约4885亿元。其中2020年实施重点项目103个， 投资约1167亿元；2021年实施重点项目111个，投资约1676亿元；2022年实施重点项目121个，投资约2042亿元。其中，公路计划未来3年内新开工重点项目37个，建成重点项目22个，投资约3448亿元；铁路计划开工重点项目18个，建成重点项目7个，投资约848亿元。广西公路、铁路网络不断扩展，常跨越河流峡谷，桥梁建设明显增加。钢管混凝土拱桥作为一种结构稳定、经济、施工周期短的桥型，其建造数量将逐年增多。因此，急需制定和完善适合广西地区的钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术标准与工程建设相配套，进而提高和保障钢管混凝土拱桥的建造安全、工程质量。由此可见，本项目研究成果推广应用前景广阔。

# 六、与有关现行法律、法规和和国家强制性标准的关系

本标准遵守《中华人民共和国标准化法》（2017修订）、《地方标准管理办法》（国家市场监督管理局第26号）等相关法律规章。基本术语、符号按照国家标准《工程结构设计通用符号标准》（GB/T 50132-2014）的规定采用。

本标准还借鉴引用了以下国家、行业标准，包括《通用硅酸盐水泥》GB 175、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690-2011、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119）、《混凝土膨胀剂》（GB/T23439）、《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）、《钢管混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50628）、《钢管混凝土拱桥技术规程》（GB 50923）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）、《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784）、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081、《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408、《混凝土泵送剂》JC473、《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52、《机制砂及机制砂混凝土应用技术规范》DB45/T 1621、《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448、《水工混凝土试验规程》SL 352、《混凝土拌合用水标准》JGJ 63、《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T 10）、《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50）、《自密实混凝土应用技术规程》（JTG/T283）、《补偿收缩混凝土应用技术规程》（JGJ/T 178）、《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21）、《混凝土试验用搅拌机》（JG244）、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46、《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21）、《钢管混凝土拱桥施工技术规程》(DB45/T 1097)、《机制砂及机制砂混凝土应用技术规范》（DB45/T 1621）等。

相较于《钢管混凝土拱桥施工技术规程》(DB45/T 1097)，本标准更加注重于管内混凝土灌注施工过程，增加了管内混凝土的材料选择、混凝土的基本性能、机械设备选型与管理、灌注施工工艺、钢管混凝土质量监测和检测、缺陷修复补强措施等内容，管内混凝土灌注施工技术参数根据广西地区钢管混凝土拱桥管内混凝土生产情况和使用现状进行合理规定。此外，本标准还针对管内混凝土的配制等有关技术问题提出要求，较国家、行业标准更为详细和严密，技术体系更完备，实用性更强。

# 七、本标准的实施建议

建议本标准作为推荐性标准发布。标准实施前，应开展足够的宣传贯彻活动，使广西公路桥梁建设参与各方及早理解、掌握标准内容，做好技术准备、革新施工管控流程，积极推广应用标准，及时反映标准适用情况和效果，为标准的后续修订工作积累经验和支撑数据。