ICS 97.195

CCS Y 88

DB4402

韶关市地方标准

DB 4402/T XXXX—XXXX

地理标志产品  乳源彩石

Product of geographical indication—Ruyuan color stone

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

韶关市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据国家质量监督检验检疫总局颁布的2005第78号令《地理标志产品保护规定》和GB/T 17924《地理标志产品标准通用要求》制定。

本文件由韶关市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：乳源瑶族自治县观赏石协会、乳源瑶族自治县市场监督管理局。

本文件主要起草人：吕飞英、邓建中、黄治强、曾晓山、秦国洪。

地理标志产品  乳源彩石

- 范围

本文件规定了地理标志产品乳源彩石的术语和定义、地理标志产品保护范围、产品分类、加工工艺、质量要求、试验方法、检验规则、包装、标签、运输及养护。

本文件适用于国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准保护的乳源彩石的开采、加工与销售。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 11270.2 超硬磨料制品 金刚石圆距片 第2部分_烧结锯片

GB/T 13891 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

GB/T 17924 地理标志产品标准通用要求

GB/T 50266 工程岩体试验方法标准

- 术语和定义

GB/T 17924界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

乳源彩石  Ruyuan color stone

指产自本文件第4章规定的区域内的泥质粉砂岩经过天然水流冲刷或人工打磨抛光而形成的质地细腻、色彩纷呈、花纹清晰、构图精美、意境丰富的彩色观赏石。

- 地理标志产品保护范围

乳源彩石保护范围限于原国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准的范围，即东经１１２°５０′～１１３°２０′、北纬２４°２３′～２５°３３′的广东省乳源瑶族自治县现辖行政区域（见附录A）。

- 产品分类

乳源彩石的分类应符合表1的规定。

- 乳源彩石分类

| 分类 | 乳源彩石 |  |
| --- | --- | --- |
| 色 彩 分 类 | 油彩石 | 色彩丰富、多变化，主要含有红、黄、绿、黑、白、灰各种变化的色彩。 |
|  | 青花石 | 以青、绿、蓝、白、褐、赭石等为主色调。 |
|  | 紫色石 | 以紫、青莲、褐、黑、白、灰为主色调。 |
|  | 火烧石 | 色彩浅蓝、粉绿为底色，以红、赭石、黑为主色调。 |
| 纹 路 分 类 | 大花石 | 大花纹、纹理线条较粗、线条宽度在1㎝以上。 |
|  | 碎花石 | 中小花纹、纹路较细、线条宽度在在1㎝以下。 |
|  | 虎皮斑石 | 由碎小花纹群组成虎皮纹状斑纹。 |
|  | 凤尾纹石 | 由碎小花纹群组成凤尾状斑纹。 |

- 加工工艺

按附录B相关要求执行。

- 质量要求

  - 外观特点

至少有5种以上色彩，色彩为天然色，光泽度值不低于60至90光泽单位，具有油画般色泽，质地细腻、手感润滑，无裂痕，按外观品质分为珍品、精品、优品、合格品四个等级，质量等级要求应符合表2的规定。

- 乳源彩石的质量等级

| 等级 | 质量等级要求 |
| --- | --- |
| 珍品 | 大花纹，含红、黄、蓝、绿、褐等各种变化丰富的色彩，花纹奇特，画面意境深远、主题鲜明，纹理线条有金色丝边，硅化程度高。 |
| 精品 | 中等以上花纹，颜色鲜艳、变化丰富、对比鲜明，构图精美，意境丰富。 |
| 优品 | 颜色鲜艳多彩，构图较好，意境较好。 |
| 合格品 | 有5种以上色彩，构图一般，意境一般。 |

  - 理化指标

理化指标应符合表3的规定。

- 乳源彩石的理化指标

| 石种 | 项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗压强度（MPa） | 硬度 | 光泽度 | 放射性限量 |  |
|  |  |  |  | 内照射指数Ira限量 | 外照射指数Iγ限量 |
| 乳源彩石 | 6～40 | 4～7 | ≥60 | ≤0.8 | ≤0.6 |

- 试验方法

  - 外观检验

将样品置于自然光照度下，从各方位观察其颜色、纹理状况，外观检验应逐件进行。

  - 物理性能检验

    - 抗压强度检验

按GB/T 50266规定的方法测定。

    - 放射性限量检验

按GB 6566规定的方法测定。

    - 硬度检验

按GB/T 11270.2规定的方法测定。

    - 光泽度检验

按GB/T 13891规定的方法测定。

- 检验规则

  - 组批

- 按照表1、表2要求进行种类与质量分级后，同类型以大小相近为原则组批，20～30件为一批。

  - 抽样

外观逐块检验，理化指标随机抽取1～2件。

  - 交收检验

    - 每批产品交收前，应进行交收检验。交收检验项目以交收双方商定要求进行（“破坏荷载”除外）。没有进行商定的，按第7.1中的规定检验合格方可交收。

  - 型式检验

    - 型式检验项目为本标准规定的全部要求。正常生产每年进行一次型式检验，有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 前后两次抽样检验差异较大；

- b) 因人为或自然因素使生产环境发生较大变化；

- c) 国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。

- 包装、标签、运输及养护

  - 包装

- 检验获准使用地理标志产品专用标志的生产者，可在其产品包装上使用乳源彩石地理标志产品专用标志，标志的使用应符合地理标志产品保护规定。

  - 标签

    - 园林景观石、供石上应附上小标签，标明：名称、类别、采集人、采集地点、采集时间、乳源彩石的长度、宽度、厚度等信息。

    - 出售的乳源彩石应附上标签，标明名称、类别、长度、宽度、厚度、采集加工地点、采集加工时间。

    - 地理标志专用标志使用应符合国家知识产权局第333号公告、第354号公告的规定。

  - 运输

包装、运输过程中应防止碰撞、滚摔，长途（批量）运输要求有外包装。

  - 养护

应将藏品刷净、上蜡盘润； 2～3年上蜡抛光一次。作喷漆表面处理的彩石，用湿布擦去灰尘即可。

- （资料性）
地理标志产品 乳源彩石产地范围图

- （规范性）
地理标志产品 乳源彩石开采与加工要求

  - 选矿要求

取材于保护区范围出产的泥质粉砂岩，含钙量0.2%至1.5%、含铜量0.005%至0.5%、含铁量0.3%至5%、含硫量0.005%至1.5%，成分有长石英砂、细粒石英砂、粉砂等，硬度在4度以上。

- 乳源彩石矿产资源属于国家所有，试挖小件样品进行观察前，均应按程序申请办理矿业权审批，方可实施选矿和开采。

  - 加工工艺

乳源彩石主要用于室内外供石、文房雅玩、人文石画等，少量用于园林景观石材。

  - 开采

    - 小件开采

- 以手工方式采集。

    - 中件开采

用铁锹、铁笔撬动，用钢凿等工具采集。

    - 大件开采

动用工具如电钻、风割机、电葫芦、吊车等工具进行操作采集。

  - 设计布局

    - 形态

主题鲜明突出，比例匀称协调，观赏视角广，主视面天然无损，品相好，富有气势和层次变化。

    - 质地

硬度4度以上，韧性大，致密细腻、质感好。

    - 色泽

至少有5种以上色彩，色彩100%为天然色，对比度好，光泽度高。

    - 纹理

疏密得当，自然流畅，曲折变化与整体造型相协调。

    - 意韵

内涵丰富，烘托主题。

  - 切割

用切割机分割大块的原石坯，同时可用切块机将大块原石坯切割成毛料，去除无用边角料。

  - 打磨

    - 线形磨削

采用锯切方法将原石毛料磨削。

    - 平面磨削

- 用磨削工具对原石毛料表面进行同一平面磨削，磨削主要应用于刻面型乳源彩石和棱柱状珠型乳源彩石的粗、细磨。

    - 弧面磨削

- 包括曲面磨盘磨削、软面磨盘磨削，前者主要用于凸面型乳源彩石和珠型乳源彩石的加工，后者主要用于椭圆形乳源彩石磨削。

    - 穿孔磨削

- 是一种点磨削方式，即磨料在钻杆或钻头的带动下，在原石毛料面上一个很小的点域内进行磨削，产生一个孔眼（主要用于对雕件的制作）。

    - 雕刻工艺

- 是一种人工打磨处理后，以雕刻方法加工形成彩石工艺品，如鸟兽虫鱼等造型。

  - 抛光

    - 粗抛光

使用符合GB/T 11270.2规定的50目～800目金刚石软磨片抛光，光泽度值不低于60光泽单位，抛光时间根据石形大小而定。

    - 中抛光

使用符合GB/T 11270.2规定的50目～800目金刚石软磨片抛光，光泽度值不低于80光泽单位，抛光时间根据石形大小而定。

    - 精抛光

使用符合GB/T 11270.2规定的50目～800目金刚石软磨片抛光，光泽度值不低于90光泽单位，抛光时间根据石形大小而定。

  - 上蜡或喷漆

先将原石毛料清洗干净，石蜡液的温度和过蜡时间据石质而定，涂抹后用丝绸物均匀擦亮。也可用清漆进行表面均匀喷涂处理。

  - 配座

根据需配座之石的质地、形状、色彩、风格、品貌及意境定制木质石座、水盘座、沙石盘座等配座，石与座应比例协调，上下和谐，石座形状与石的形状匹配，结合要得体，意韵要吻合，以古朴典雅为佳。

  - 装框

是对彩石画面进行人工切片打磨加工后，装裱成镜框（类似于大理石画）。

参 考 文 献

[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局《关于批准对红崖子花生、清远鸡、乳源彩石、横山羊肉、耀州瓷实施地理标志产品保护的公告》[J]. 中国食品, 2010(22):91-91.

[2] 罗书琼，刘迎新，施光海.广东乳源彩石的矿物学特征及颜色成因研究[J].宝石和宝石学杂志.2013,15(3):1-8

[3] 吕飞英, 卢飞跃. 乳源彩石探秘[J]. 宝藏, 2009, 000(012):P.47-52,46.

_________________________________